Щебень кварцитный 0-40 мм

1. Зерновой состав (фракции) - 0-40 мм не менее 99%

Массовая доля класса минус 5мм - не более 30%

2. Форма зёрен - обычная

3. Марка щебня по прочности - 1200

4. Содержание пылевидных и глинистых частиц - не более 1% по массе

5. Морозостойкость Мрз не ниже 100

6. Петрографическая характеристика амфиболиты, плагиограниты, магнетиты, безрудные кварциты, кварциты амфиболовые, кварц-биотитовые сланцы, метопесчаник

7. Плотность: средняя      - 2,8-3,2 г/см3

насыпная  - 1700кг/м3

8. Содержание Feобщ - не более 25% по массе

9. Содержание SO3 - не более 0,5% по массе

10. Водопоглощение - не более 5% по массе

11. Сопротивление удару - не более У-75

12. Марка щебня по износу - не менее Н-20

13. Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы - до 25%