Щебень кварцитный 5-20 мм

1. Зерновой состав (фракции) - 5-20 мм

2. Форма зёрен - обычная

3. Марка щебня по прочности - 1200

4. Содержание зёрен слабых пород - не более 5% по массе

5. Содержание пылевидных и глинистых частиц - не более 1% по массе

6. Водопоглощение - не более 5% по массе

7. Морозостойкость - Мрз не ниже 100

8. Содержание кремнезёма - не менее 50% по массе

9. Содержание Feобщ - не более 25% по массе

10. Содержание сернистых и сернокислых соединений в пересчёте на SО3 - не более 0,5% по массе

11. Насыпная плотностьу - 1500-1750 кг/м3

12. Средняя плотность - 2,8-3,2 г/см3

13. Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы - до 35%