ПАСПОРТ
Радіаційної якості сировини і будівельного матеріалу
 
         Виданий (ким): Полтавською обласною санітарно-епідеміологічною станцією 36039 м.Полтава, 
         вул.Ватутіна 35-а тел.7-91-05
         Дозвіл на проведення радіологічних досліджень:
         Атестат акредитації Держстандарту України № 1420 чинний до 14.12.2009р.
         Атестат акредитації МОЗ України № 148 чинний до 29.12.2008р.
         Дата видачі: 20.02.2008р
         Матод виміру: Гаммаспектрометричний
         Тип приладу: СЕГ-001
         Дата проведення держповірки: 18.01.2008р 
 
№ п/п	Назва сировини і застосованного будматеріалу	Радій - 226 
(Бк/кг)	Торій - 232 
(Бк/кг)	Калій - 40 
(Бк/кг)	А-еф 	Клас застосування	
1	Щебінь	2,27	5,32	95,3	17,3	1	
2	Щебінь	2,14	5,00	89,5	16,3	1	
3	Щебінь	2,18	5,11	91,5	16,7	1	
4	Щебінь	2,21	5,17	92,6	16,9	1	
Середнє	16,8	1	
 
Класифікація за класами застосування
1 клас (А-еф.<370 Бк/кг) - всі види будівництва без обмежень.
2 клас (А-еф.<740 Бк/кг) - для об єктів промислового, господарського і дорожного призначення, де прбування людей складає менше 1700 год на рік
3 клас (А-еф.<1350 Бк/кг) - для окремих ізольованих об єктівчи споруд, об єктів промислового і дорожнього призначення, які практично не пов язані з перебуванням людей.